附件1

湖南省新型墙体材料产品目录
一、砖类

（一）非黏土烧结多孔砖（符合GB 13544技术要求）和非黏土烧结空心砖（符合GB 13545技术要求）；
（二）承重混凝土多孔砖（符合GB 25779技术要求）和非承重混凝土空心砖（符合GB/T 24492技术要求）；
（三）蒸压粉煤灰多孔砖（符合 GB 26541技术要求）和蒸压粉煤灰空心砖 （符合 GB/T 36535技术要求）；
（四）蒸压泡沫混凝土砖（符合GB/T 29062技术要求）；
（五）蒸压灰砂空心砖（符合 JC/T 637技术要求）。
二、砌块类
（一）蒸压加气混凝土砌块（符合GB 11968技术要求）；
（二）普通混凝土小型空心砌块（符合GB/T 8239技术要求）；
（三）轻集料混凝土小型空心砌块（符合GB/T 15229技术要求）；
（四）烧结多孔砌块（以页岩、煤矸石、粉煤灰、江河湖淤泥及其他固体废弃物为原料，符合GB 13544技术要求）和烧结空心砌块（以煤矸石、江河湖淤泥、建筑垃圾、页岩为原料，符合GB 13545技术要求）；
（五）蒸压粉煤灰多孔砌块（符合 GB 26541技术要求）和蒸压粉煤灰空心砌块 （符合 GB/T 36535技术要求）；
（六）蒸压泡沫混凝土砌块（符合GB/T 29062技术要求）；
（七）石膏砌块（以脱硫石膏、磷石膏等化学石膏为原料，符合JC/T 698技术要求）；
（八）粉煤灰混凝土小型空心砌块（符合JC/T 862技术要求）;

（九）自保温混凝土复合砌块（符合JG/T 407技术要求）；
（十）陶粒发泡混凝土砌块（符合GB/T 36534技术要求）。
三、板材类
（一）蒸压加气混凝土板（符合GB 15762技术要求）；
（二）建筑用轻质隔墙条板（符合GB/T 23451技术要求）和建筑隔墙用保温条板（符合GB/T 23450技术要求）；
（三）外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板（符合GB26540技术要求）；
（四）石膏空心条板（符合 JC/T 829技术要求）；
（五）玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（简称 GRC板,符合 GB/T 19631技术要求）；
（六）建筑用金属面绝热夹芯板（符合GB/T 23932技术要求）；

（七）建筑平板。其中：纸面石膏板(符合 GB/T 9775技术要求）; 纤维增强硅酸钙板（符合JC/T 564.1、JC/T 564.2技术要求）；纤维增强低碱度水泥建筑平板（符合JC/T 626技术要求）；维纶纤维增强水泥平板（符合JC/T 671技术要求）；纤维水泥平板（符合JC/T 412.1、JC/T 412.2技术要求）；
（八）装配式预制复合墙板（体）（符合国家标准、行业标准、湖南省地方标准；产品没有上述标准的，制定的企业标准其主要质量控制项目检测要求须不低于工艺相近产品的国家标准、行业标准、湖南省地方标准，同时须具备经住建部门批准的应用技术规程）。

四、其他新型墙体材料

符合国家标准、行业标准和湖南省地方标准的混凝土砖、烧结保温砖（砌块）（以页岩、煤矸石、粉煤灰、江河湖淤泥及其他固体废弃物为原料，加入成孔材料焙烧而成）、复合保温砖（砌块）、中空钢网内模隔墙，聚氨酯硬泡复合板及以专用聚氨酯为材料的建筑墙体。

说明：

所有产品技术要求按相关标准最新版本执行。

2、产品原材料采用煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、江河湖淤泥等固体废弃物的，需经无害化处理并检测达到国家有关规定。

