湖南省预拌砂浆生产企业质量管理规程

第一章  总  则

- 第一条  为加强预拌砂浆生产企业的质量管理，提高预拌砂浆产品质量，根据《中华人民共和国产品质量法》、《湖南省散装水泥条例》和预拌砂浆相关标准，制定本规程。

第二条  本规程适用于本省行政区域内预拌砂浆生产企业，在本省行政区域内销售预拌砂浆产品的外省、市生产企业按照本规程的有关规定执行。

第三条  预拌砂浆生产企业应强化质量意识，遵守国家有关法律、法规和相关产品标准，结合企业实际状况建立健全质量管理体系，编制质量管理手册，制定质量考核制度等。

第四条  企业法定代表人是产品质量的第一责任者。试验室负责人在企业法人代表或管理者的直接领导下对产品质量具体负责。

第五条  各级工业和信息化行政主管部门负责监督指导本区域内预拌砂浆生产企业执行本规程，履行质量管理主体责任。具体监督指导工作由散装水泥管理机构承担。

- 第二章  质量管理组织

第六条  质量管理组织的设置

（一）企业应建立由法人代表或管理者代表直接负责的质量管理组织；

（二）设立符合本《规程》第九条条件的试验室。

第七条  质量管理组织的职责

（一）制定企业的质量方针和质量目标；

（二）编制质量管理体系文件；

（三）监督企业质量管理体系的有效运行；

（四）制定质量奖惩制度，并考核质量管理工作质量；

（五）负责质量事故的分析处理；

（六）组织企业质量管理和培训；

（七）组织企业内部的质量审核；

（八）负责企业质量管理档案建立和管理。

第八条  试验室的职责和权限

（一）按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好原始质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性；

（二）根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，及时采集各工序质量数据和掌握质量动态，对采集的数据进行分析研究，提高质量的预见能力并及时发布质量指令，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，保证生产过程处于受控状态；

（三）监督、检查生产过程，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态；

（四）加强合格证印制、登记、发放等管理，按照有关标准和规定对出厂的预拌砂浆产品进行合格确认和验证，杜绝不合格产品出厂；

（五）研究提出改善产品质量的方案，进行质量统计、分析和总结，修正本企业的质量控制参数，提出改进措施；

（六）建立原材料、半成品及成品的检测数据档案；

（七）质量事故分析处理；

（八）负责质量、计量和技术标准化方面的专业管理；

（九）行使质量否决权。

第九条  试验室基本条件

（一）试验室环境条件

1、建立满足原材料与产品质量检验所必需的试验室和样品存放室等，周围环境的噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作；

2、试验室根据试验要求，必须达到规范规定的标准条件。试验室的面积、采光、环境温、湿度条件等均应满足检验项目及相关国家标准的规定要求；

3、试验室应保持整齐清洁。

（二）试验室人员配备

试验室应配备主任、工艺员、统计员及检验员等专业技术人员。检验人员人数必须满足检验工作需求，且不得少于3人。

1、试验室主任应具有工程师及以上职称，熟悉砂浆生产工艺、产品性能并具有较丰富的质量管理经验和良好的职业道德，熟悉与产品有关的各项标准和质量法规；

2、检验人员应具有中专或高中及以上文化水平，具有相应专业初级以上技术职称，能熟练操作相关的试验。必须经过专门培训、考核，取得省散装水泥管理机构颁发的《湖南省预拌砂浆生产企业质量检验员合格证书》。

（三）试验室检测仪器（设备）配置

1、试验室应按《预拌砂浆》（GB/T 25181）和其他砂浆产品标准规定的检测项目要求配齐检验仪器和设备，其性能应满足有关规定的技术要求；

2、仪器设备的精度等级和检定（校准）周期应符合有关规定要求（见附表一）。

第十条  试验室的认定。试验室应满足本《规程》第九条规定的各项条件，经省散装水泥管理机构和省级相关检测机构验收颁发《湖南省预拌砂浆生产企业试验室合格证》，并接受定期检查。

- 第三章  质量管理制度

第十一条  企业应结合自身实际情况，按本规程的要求，制定企业质量管理实施细则，编制原材料、半成品及成品的内控质量指标和生产过程质量控制图表并表明关键质量控制点，编制保证质量管理体系有效运行所必需的文件。

第十二条  质量技术档案管理制度

（一）各主要生产工序必须建立生产过程质量控制原始记录，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台账使用统一的表格。各项检验应有完整的原始记录和分类台账；

（二）各项检验原始记录和分类台账的填写，必须清晰，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划“=”，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂预拌砂浆的检验记录的更正应有试验室主任签字或加盖试验室主任印章；

（三）对质量检验数据要及时整理分析，每月要有产品质量月报和分析报告，全年要有年报和质量工作总结；

（四）管理部门发布的有关质量方面的文件和技术档案应及时归档保存，质量及主要生产部门应有相应的复印件，以便使用。

第十三条  试验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括：

（一）试验室主任及试验人员的岗位职责；

（二）原材料采购与检验制度；

（三）出厂检验制度；

（四）与质检机构的对比验证制度；

（五）检验和试验仪器设备的管理制度；

（六）文件管理制度；

（七）产品留样管理制度；

（八）检验原始记录、台账与检验报告填写、编制、审核制度；

（九）计量检定管理制度；

（十）质量事故分析、处理报告制度。

第十四条  产品对比验证检验的管理制度

（一）为保证预拌砂浆生产企业试验室出具数据的可靠性和有效性，省散装水泥管理机构（或委托省辖市州散装水泥管理机构）组织对企业的预拌砂浆原材料、产品进行对比验证试验。对比验证以省散装水泥管理机构授权机构的检验结果为准，其结果作为企业进行内外质量考核评审的依据；

（二）为保证对比验证工作的质量，由省散装水泥管理机构（或委托省辖市州散装水泥管理机构）组织人员对预拌砂浆企业试验室的检验仪器、技术条件、检验记录、质量管理制度等进行检查，对预拌砂浆企业的原材料及产品质量进行检验；

（三）产品对比验证检验的频次：省散装水泥管理机构对预拌砂浆生产企业试验室的对比验证试验每年将进行1-2次；

（四）试验室应有专人负责对比验证工作，对比样品应为企业正常生产的产品；

（五）评价标准：各试验室返回的结果，误差超出允许范围，判为该项目不合格，误差在允许范围内，判为该项目合格，综合比对合格率低于80%的，判为不满意。预拌砂浆产品对比验证检验项目及允许误差范围见表1。

表1  对比验证检验项目及允许误差范围

| 项目 | 稠度 | 表观 密度 | 保水率 | 凝结 时间 | 抗折/抗压强度 | 拉伸粘结强度 | 收缩率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许误差 | ±10mm | ±20kg/m3 | ±2% | ±30min | ±15%* | ±20%* | ±20%* |

*为相对误差，其余为绝对误差。

（六）在对比验证试验中连续两次判为不满意的将限期整改，由省散装水泥管理机构（或委托省辖市州散装水泥管理机构）进行整改验收，验收不合格将取消《湖南省预拌砂浆生产企业试验室合格证书》。

第十五条  企业每年应制定培训和考核计划，安排检验人员进行培训，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。

- 第四章  原材料的质量管理

第十六条  企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。

第十七条  原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T 25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台账》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。

第十八条  原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；

（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

第十九条 企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。

- 第五章  配合比设计管理

第二十条  预拌砂浆生产前必须进行配合比试验，确保按配合比生产的产品能满足《预拌砂浆》（GB/T 25181）等现行预拌砂浆标准中规定的质量要求。

第二十一条  配合比设计应符合国家与行业的有关现行标准、规范的规定，并根据砂浆的用途、强度等级、稠度、凝结时间指标、原材料性能等通过试验确定。

第二十二条  应建立砂浆配合比汇总表。

砂浆配合比汇总表是指确定某一等级的砂浆产品配方时试验室的各种试验数据的汇总表。可包括各原材料的名称、来源、品种等级、批号、用量以及使用该配合比所生产产品的各项性能指标。

第二十三条  生产实际使用的配合比不得超越汇总表范围，当生产配合比汇总表中未曾出现的产品时，必须经过试验确定配合比，并将其纳入配合比汇总表。

第二十四条  当出现下列情况之一时，应对配合比重新进行设计。

（一）合同有要求；

（二）原材料的产地或品种有显著变化；

（三）根据统计资料反映的信息，产品质量出现异常；

（四）该配合比产品生产间断半年以上。

第二十五条  选定的生产配合比，应编号管理，定期考核执行效果。同一编号的配合比，对比厂内取样和施工现场（或其他场所）取样砂浆的各项性能指标，定期（每季或每月）进行统计分析，控制砂浆质量。统计分析的资料必须送资料室列册存档。

第二十六条  试验室主任审查配合比执行效果和考核统计分析资料，并根据情况确定停止使用不合格和质量不稳定的配合比，以确保砂浆各项指标合格。

第二十七条  生产使用的配合比必须经试验室主任签字确认。

- 第六章  生产过程质量管理

第二十八条  试验室会同有关部门制定的重要质量控制方案，经总工程师或管理者代表批准后执行。试验室负责监督、检查上述方案的实施。

第二十九条  预拌砂浆的生产过程控制应采用电脑程序控制，计量应采用电子计量秤，并定期对计量秤进行校准。

第三十条  烘砂过程的质量控制，烘干后砂的含水率应不大于0.5%，干砂的含水率测定每班不应少于1次，当含水率有显著变化时，应增加测定次数。

第三十一条  应根据砂浆配合比中对砂的要求进行筛分储存，并确保颗粒均匀。

第三十二条  为保证预拌砂浆质量，配料岗位应根据试验室下达的配方通知单要求进行称量配料。配料计量要准确、操作要精心，力求配料均匀、稳定。

第三十三条  各种原材料的计量均应按质量计，计量允许偏差不应超出《预拌砂浆》（GB/T 25181）等现行预拌砂浆标准中规定的范围；计量设备应具有由有资质的计量机构签发的有效检定或校准证书。

第三十四条  预拌砂浆应采用机械强制搅拌混合，搅拌时间和混合搅拌设备要满足生产不同品种预拌砂浆要求。

第三十五条  不同品种、强度等级的预拌砂浆应按生产计划组织生产；生产品种更换时，混合及输送设备必须清理干净；原材料和生产条件发生变化时，应及时调整配合比。

第三十六条  预拌砂浆散装库应有明显标识，预拌砂浆必须送入试验室指定的库内。特种预拌砂浆必须采用专用库贮存。

第三十七条  预拌砂浆的生产过程质量控制应进行详细记录并保留各原始记录。具体内容可包括：

（一）原材料的进厂记录，包括材料的品种、批号、批量、进厂时间、供应商、生产商等信息；

（二）原料库的入库记录；

（三）烘砂过程控制记录；

（四）计量、搅拌控制记录。包括使用的原料库号、数量，搅拌时间以及搅拌时各设备的工作状态、参数等；

（五）各种通知单，包括原料入库通知单、配方通知单、成品包装通知单、产品出厂通知单等。

第三十八条  企业应按照附表二的要求设立关键质量控制点和检验项目。

- 第七章  成品质量管理

第三十九条  生产部门依据试验室的《产品出厂通知单》，按指定的批号、品种、强度等级、数量、生产日期发货，并做好发货记录。

第四十条  试验室填写产品质量证明文件与产品同步放行。

第四十一条  试验室应配备专业技术人员负责预拌砂浆出厂的管理等有关事宜。出厂预拌砂浆质量必须按相关的预拌砂浆标准严格检验和控制，经确认预拌砂浆各项质量指标及包装质量符合要求时，方可出具预拌砂浆出厂通知单。各有关部门必须密切配合，确保出厂预拌砂浆质量合格率100％，努力提高预拌砂浆均匀性、稳定性。预拌砂浆产品的检验项目应符合相应产品标准规定要求。

第四十二条  预拌砂浆的包装、贮存和运输应符合GB/T 25181的要求，干混砂浆超过保质期的，试验室应发出停止该批砂浆出厂通知，并现场标识，经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发预拌砂浆出厂通知单。

第四十三条  出厂预拌砂浆必须按产品标准抽取样品进行检验，干混砂浆样品应按标准要求留样封存，封存日期按相关产品标准规定。

第四十四条  砂浆生产企业在下列情况下，必须按照相关砂浆标准规定的要求进行型式检验。

（一）新产品投产或产品定型鉴定时；

（二）正常生产时，每六个月进行一次；

（三）主要原材料、配合比或生产工艺有较大改变时；

（四）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

（五）停产六个月以上恢复生产时；

（六）质量监督检验机构提出型式检验要求时。

第四十五条  出厂预拌砂浆质量交货与验收必须严格执行各相关产品标准。

第四十六条  企业应积极做好售后服务，建立和坚持访问用户制度。企业每年至少要访问有代表性的用户两次，广泛征询对预拌砂浆质量、性能、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，制定改进措施。

- 第八章  质量监督检查

第四十七条  为确保预拌砂浆企业质量管理规程的实施，省散装水泥管理机构（或委托省辖市州散装水泥管理机构），每年组织对预拌砂浆企业的产品进行一次质量抽检。

第四十八条  预拌砂浆企业的质量抽检结果将按时在湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室网页上进行公示通报。

第四十九条  对抽检产品质量连续两次不合格的企业将取消《湖南省预拌砂浆生产企业试验室合格证书》。

第五十条  质量抽检内容包括：

（一）预拌砂浆试验室人员配备情况，包括试验室人员数量、学历、职称以及职业技能岗位证书等；

（二）预拌砂浆检验与试验仪器设备是否配备齐全，是否符合技术标准，是否建立相应的仪器设备管理制度；是否建立技术文件管理制度，必备的技术标准版本是否现行有效；

（三）试验室质量管理和检验制度是否健全；

（四）原材料质量的各种试验、检验方法是否严格执行有关标准，原材料检验原始记录和分类台账是否齐全；

（五）预拌砂浆生产过程是否建立质量管理制度，是否在预拌砂浆生产过程中设置关键质量控制点和检验项目，是否在生产过程环节中做好详细记录；

（六）砂浆企业出厂检验、交付及贮存是否执行相关产品标准及管理要求；

（七）预拌砂浆的包装与运输是否符合相关管理要求；

（八）对预拌砂浆出厂产品进行抽检。

- 第九章  附  则

第五十一条  本规程自下发之日起执行，有效期五年。

附表一

试验室配备仪器设备一览表

| 编号 | 仪器名称 | 主要技术要求（精度） | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂 浆 搅拌机 | 搅拌转速80±4r/min | 12个月 |
|  |  | 搅拌筒转速60±2r/min |  |
|  |  | 固定叶与内壁间隙2±0.5mm |  |
|  |  | 搅拌叶与筒底间隙2±0.5mm |  |
| 2 | 砂 浆 稠度仪 | 试锥连同滑杆的重量为（300±2）g | 12个月 |
|  |  | 试锥高度145mm |  |
|  |  | 试锥直径75mm |  |
| 3 | 砂浆保水 性测定仪 | 金属硬质圆形环试模，内径100mm，内部深度25mm | 12个月 |
|  |  | 坚固金属或玻璃的不透水片，规格为方型：110mm×110mm或圆型，直径110mm |  |
|  |  | 电子秤，量程范围2000g，精度为0.1g |  |
|  |  | 2kg重物或者砝码 |  |
| 4 | 水泥砂浆 振 动 台 | 振幅0.5±0.05mm | 12个月 |
|  |  | 频率（50±3）Hz |  |
| 5 | 砂浆凝结 时间测定仪 | 试针由不锈钢制成 | 12个月 |
|  |  | 截面积30mm2 |  |
|  |  | 压力表精度0.5N |  |
| 6 | 试 模 | 内径70.7mm立方三联体 | 12个月 |
|  |  | 不平度为每100抹面不超过0.05mm |  |
| 7 | 压力试验机 | 300kN精度不大于±1％ | 12个月 |
| 8 | 秒 表 | 精度不大于0.5s | 12个月 |
| 9 | 拉伸粘结强度测定仪器 | 试模内部尺寸为40mm×40mm×10mm，下层为普通水泥砂浆基底块，尺寸为70mm×70mm×20mm | 12个月 |
|  |  | 上部夹具为40mm×40mm×10mm钢板，下部夹具为凹形结构，正中间有φ13的钢制连杆 |  |
|  |  | 钢制垫板，外部尺寸为68mm×68mm，内部尺寸为43mm×43mm，厚度为3mm |  |
|  |  | 捣棒，直径为9mm，长度为300mm，顶端呈半球状 |  |
| 10 | 收 缩 测定仪器 | 立式砂浆收缩仪，标准杆长度为176±1mm，测量精度为0.01mm | 12个月 |
|  |  | 收缩头，黄铜或不锈钢加工而成 |  |
|  |  | 试模为40mm×40mm×160mm棱柱体，且在试模的两个端面中心，各开一个φ6.5mm的孔洞 |  |
| 11 | 抗 渗 性 测定仪器 | 砂浆渗透试验仪（SS15型） | 12个月 |
|  |  | 截头圆锥金属试模，上口直径70mm，下口直径80mm，高30mm |  |
|  |  | 捣棒，直径10mm，长350mm，一端为弹头形 |  |
| 12 | 压力泌水仪 | 缸体内径125±0.02mm，内高为200±0.2mm，工作活塞公称直径为125mm，筛网孔径为0.315mm | 12个月 |
| 13 | 容量筒 | 塑料桶或金属桶，带盖，容积不小于12L | 12个月 |

注：特种砂浆检测设备应满足相应产品出厂检验的要求

附表二

- 原材料进厂的验收、取样及检验明细表

| 序号 | 类别 | 物料 | 控制项目 | 控制指标 | 合格率 | 取样 方式 | 取样 地点 | 检验 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进厂 原材料 | 细骨料 | 细度模数 | 自定 | 自定 | 瞬时 | 细骨 料仓 | 1次/批 |
|  |  |  | 含水率 | 自定 | 自定 |  |  |  |
|  |  |  | 含泥量 | ≤5.0% | ≮90% |  |  |  |
|  |  |  | 泥块含量 | ≤2.0% | ≮90% |  |  |  |
|  |  |  | 表观密度 | ≥2500kg/m3 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 堆积密度 | ≥1350kg/m3 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 氯离子* | ≤0.06% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 放射性 | IRa≤1.0,Ir≤1.0 | 100% |  |  | 1次/年 |
|  |  | 水泥 | 细度 | 达到相关 标准要求 | 100% | 综合 | 水泥车 | 1次/批 |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安定性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射性 | IRa≤1.0,Ir≤1.0 | 100% |  |  | 1次/年 |
|  |  | 粉煤灰 | 含水量 | ≤1.0% | 100% | 综合 | 粉煤灰车 | 1次/批 |
|  |  |  | 细度 | ≤45.0% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 烧失量 | ≤15.0% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | SO3 | ≤3.0% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 需水量比 | ≤115% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 放射性 | IRa≤1.0,Ir≤1.0 | 100% |  |  | 1次/年 |
|  |  | 建筑石膏 | 全套物检 | 符合GBT 9776《建筑石膏》标准 | 100% | 综合 | 卸货 车辆 | 60吨 |
|  |  | 添加剂 | 自定 | 自定 | 自定 | 综合 | 进库 | 1次/批 |
| 2 | 烘干/ 破碎 | 细骨料 | 含水率 | ≤0.5% | ≮90% | 瞬时或连续 | 烘干机或破碎机出口 | 1次/每小时 |
| 3 | 筛分 | 细骨料 | 筛分合格率 | 自定 | 自定 | 瞬时或连续 | 筛出口 | 1次/每小时 |
| 4 | 搅拌 | 砂浆 | 稠度 | 达到相关 标准要求 | ≮95% | 瞬时 | 混合机中 | 1次/每次搅拌 |
|  |  |  | 保水率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |

*氯离子可以委托第三方进行检验