ICS

备案号：

DB43/T

DB43/ T464-2016

2016-××-××发布

- 2016-××-××实施

湖南省质量技术监督局 发布

日用陶瓷单位产品能耗限额及计算方法

The quota & calculation method of energy consumption per unit products of domestic ceramics

（征求意见稿）

466-2016

湖南省地方标准

前   言

本标准代替DB43/464-2009《日用陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》。本标准与DB43/464-2009相比，主要修改内容如下：

——修改了标准的类型，本标准修订后为推荐性标准；

——修改了标准的引用性文件；

——修改了陶瓷产品的分类,增加了日用陶类别；

——修改了单位产品综合能耗限定值、准入值和先进值；

——进一步完善了节能管理与措施。

本标准附录A、附录B为资料性附录。

本标准由湖南省经济和信息化委员会提出。

本标准由湖南省经济和信息化委员会归口。

本标准起草单位：中南大学能源科学与工程学院。

本标准于2009年首次发布，本次为第一次修订。

日用陶瓷单位产品能耗限额及计算方法

- 范围

本标准规定了日用陶瓷单位产品能耗限额的技术要求、统计范围、统计方法、计算方法及节能管理与措施。

本标准适用于日用陶瓷生产企业的单位产品综合能耗统计、计算、考核及新建和改扩建项目的能耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。引用文件未注日期，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5000   日用陶瓷名词术语

GB   5001   日用陶瓷分类

GB/T 2589   综合能耗计算通则

GB/T 17167  用能单位能源计量器具配备的管理通则

GB/T 12497  三相异步电动机经济运行

GB/T 13470  通风机系统经济运行

GB/T 13469  离心泵混流泵轴流泵与旋涡泵系统经济运行

GB/T 13462  电力变压器经济运行

GB/T 18292  生活锅炉经济运行

GB/T 17981  空气调节系统经济运行

GB/T 23459  陶瓷工业窑炉热平衡、热效率测定与计算方法

- 术语和定义

标准GB/T 5000、GB 5001所规定的日用陶瓷和类别以及下列术语和定义适用本标准。

- 日用陶瓷产品综合能耗 the comprehensive energy consumption of domestic ceramics

在统计报告期内，日用陶瓷产品生产全部过程中的能源消耗总量，包括主要生产系统、

辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括基建技改等项目建设消耗的、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

- 日用陶瓷单位产品综合能耗  the comprehensive energy consumption per unit product of domestic ceramics

在统计报告期内，陶瓷企业生产日用陶瓷产品的综合能耗与同期合格产品产量的比值。

- 主要生产系统 the main production system

日用陶瓷从原料加工、成型、烧成、彩烤到成品包装的有关工序组成的工艺过程和装备。

- 辅助生产系统 the assistant production system

为主要生产系统配置的工艺过程、设施和设备。其中包括动力、机修、供水、供汽和厂原料场地以及安全环保装置。

3.5 附属生产系统 the adjunctive production system

为主要生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。

3.6 日用陶瓷生产界区 the production area of domestic ceramics

从原料、水、辅助材料等原材料和能源经计量进入工序开始，到日用陶瓷成品入库的整个生产过程。由主要生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。

4 技术要求

4.1现有日用陶瓷生产企业单位产品能耗限定值

现有陶瓷生产企业日用陶瓷单位产品能耗限定值见表1。

表1 现有陶瓷生产企业单位产品综合能耗限定值

| 分类 |  | 单位产品综合能耗限定值(kgce/t) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次烧成 | 二次以上（含二次）烧成 |
| 瓷器 | 细瓷（含骨质瓷） | ≤600 | ≤900 |
|  | 普 瓷 | ≤550 | ≤820 |
|  | 炻 瓷 | ≤460 | ≤650 |
| 陶器 |  | ≤430 | ≤600 |
| 注：企业以购进成品泥或成品釉进行生产时，其单位产品综合能耗限定值应减少，成品泥减35 kgce/t，成品釉减10kgce/t。 |  |  |  |

4.2新建陶瓷生产企业单位产品能耗准入值

新建日用陶瓷生产企业单位产品能耗限额准入值见表2。

表2 日用陶瓷单位产品综合能耗准入值

| 分类 |  | 单位产品综合能耗准入值(kgce/t) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次烧成 | 二次以上（含二次）烧成 |
| 瓷器 | 细瓷（含骨质瓷） | ≤510 | ≤760 |
|  | 普 瓷 | ≤480 | ≤680 |
|  | 炻 瓷 | ≤400 | ≤550 |
| 陶器 |  | ≤360 | ≤500 |
| 注：企业以购进成品泥或成品釉进行生产时，其单位产品综合能耗限定值应减少，成品泥减30 kgce/t，成品釉减8kgce/t。 |  |  |  |

4.3 日用陶瓷单位产品能耗先进值

日用陶瓷单位产品能耗先进值见表3。现有日用陶瓷生产企业应通过节能改造和加强能源管理达到表3给定的单位产品能耗先进值。

表3 日用陶瓷单位产品能源消耗先进值

| 分类 |  | 单位产品综合能耗限先进值(kgce/t) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次烧成 | 二次以上（含二次）烧成 |
| 瓷器 | 细瓷（含骨质瓷） | ≤420 | ≤630 |
|  | 普 瓷 | ≤400 | ≤550 |
|  | 炻 瓷 | ≤350 | ≤450 |
| 陶器 |  | ≤330 | ≤420 |
| 注：企业以购进成品泥或成品釉进行生产时，其单位产品综合能耗限定值应减少，成品泥减30 kgce/t，成品釉减8kgce/t。 |  |  |  |

- 能耗统计范围、统计方法及计算方法

5.1统计范围

- 日用陶瓷产品生产系统能源消耗应包括日用陶瓷生产界区实际消耗的一次能源、二

次能源和耗能工质的总量。

- 若生产耗能工质所消耗的能源已经统计在能源消耗量中，则耗能工质（如水、压缩空气等）的消耗不再重复统计。

- 回收利用的日用陶瓷生产界区内产生的余热、余能不应重复统计在能源消耗量中，供生产界区外装置回收利用的能量应按其实际回收的能量从本界区能耗中扣除。

  - 统计方法

- 各种能源折算为标准煤的原则

各种能源及耗能工质的消耗量应折算为统一的计量单位——标准煤。陶瓷企业消耗的燃料能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为标准煤量，消耗的电力以当量热值折算为标准煤量，而消耗的耗能工质则以等价热值折算为标准煤量。标准煤的低（位）发热量等于29 307千焦（kJ）。当无法获得各种燃料能源的低（位）发热量的实测值和单位耗能工质的耗能量时，可参照附录A和附录B。

- 能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统，既不能重复，也不能漏计。

- 企业综合能耗的统计、核算必须按相关的国家标准、核算规程执行。

- 5.3计算方法

5.3.1日用陶瓷综合能耗的计算

日用陶瓷综合能耗应按式（1）计算：

E=i=1n(Ei×pi)……………………………………（1）

式中：E——日用陶瓷综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ei——生产过程中消耗的第i种能源的实物量，单位为实物单位；

pi——第i种能源的折标煤系数；

n ——消耗的能源种类数。

5.3.2 日用陶瓷单位产品综合能耗的计算

日用陶瓷单位产品综合能耗应按式（2）计算：

e=EG………………………………………………（2）

式中：e——日用陶瓷单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

G——统计报告期内日用陶瓷合格产品总产量，单位为吨（t）。

6  节能管理与措施

- 6.1 节能基础管理

- 6.1.1 日用陶瓷生产企业应定期对生产中单位产品消耗的燃料能源量和用电量情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

6.1.2 企业应按要求建立能耗监测和统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件实行受控管理。

- 6.1.3 企业应根据其实际生产情况，建立各类陶瓷合格产品的单件质量——型号对照档案。

- 6.1.4 企业应合理组织生产，加强设备日常维护和节能优化改造工作，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高设备能效、设备寿命和设备生产能力。

- 6.1.5 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.1.6 对于新建和改扩建企业、新建和改扩建项目应进行节能评估。

- 6.2  节能技术管理

6.2.1 企业应使电机、泵、风机、电力变压器、生活锅炉及空调系统等通用耗能设备符合GB/T 12497、GB/T 13470、GB/T 13469、GB/T 13462、GB/T 18292和GB/T 17981等相关的用能产品经济运行标准要求，保持经济运行状态。

6.2.2 应按照GB/T 23459要求定期进行陶瓷窑炉的热效率测定和计算，使炉子保持高效运行状态。

- 6.2.3 窑车、窑具应采用低比热容材料，加强陶瓷炉体保温，减少散热损失，最大限度回收利用窑炉烟气和烧成产品余热，不断提高窑炉效率。

6.2.4 应推广使用新型节能工艺技术，如节能原料加工技术、节能干燥技术、低温快烧技术等。积极推广使用节能设备，如新型粉磨设备、新型节能窑炉、新型节能输送设备等。

6.2.5 新建和改扩建企业，应优选节能型窑炉和生产工艺。

附录A

附 录A

（资料性附录）
各种能源低位热值与折标煤参考系数

| 品 种 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143kgce/kg |
| 原油 | 41816 kJ/kg (10000 kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 | 43070 kJ/kg(10300 kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg (10200 kcal/kg) | 1.4571 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50 179 kJ/kg（12 000 kcal/kg） | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 | 46 055 kJ/kg（11 000 kcal/kg） | 1.571 4 kgce/kg |
| 油田天然气 | 38 931 kJ/m3（9 310 kcal/m3） | 1.330 0 kgce/m3 |
| 气田天然气 | 35 544 kJ/m3（8 500 kcal/m3） | 1.214 3 kgce/m3 |
| 电力(等价) | 按上一年度火电供电标准煤耗计算 |  |
| 电力(当量) | 3600kJ/(kW.h)[860kcal/( kW.h)] | 0.1229 kgce/( kW.h) |
| 蒸汽（低压） | 3763MJ/t（900Mcal/t） | 0.1286kgce/kg |
| 注：本附录中的能源热值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |

附录B

附录B

（资料性附录）

常用耗能工质能源等价值与折标煤参考系数

| 品种 | 单位耗能工质能耗量 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51MJ/t(600kcal/t) | 0.0857kgce/t |
| 软水 | 14.23 MJ/t (3400 kcal/t) | 0.4857 kgce/t |
| 除氧水 | 28.45 MJ/t(6800 kcal/t) | 0.9714 kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/m3 (280 kcal/ m3) | 0.0400 kgce/ m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/m3（2800 kcal/ m3） | 0.4000 kgce/ m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72 MJ/m3（2800 kcal/ m3） | 0.4000 kgce/ m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66 MJ/m3（4700 kcal/ m3） | 0.6714 kgce/ m3 |
| 注：本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |