ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—XXXX

电瓷单位产品能耗限额及计算方法

The quota & calculation method of energy consumption per unit products of electric ceramics

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	2

5　能耗统计范围及方法	3

6　计算方法	3

7　节能管理与措施	4

附录A（资料性附录）　各种能源低位热值与折标煤参考系数	6

附录B（资料性附录）　常用耗能工质能源等价值与折标煤参考系数	7

参考文献	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由湖南省经济和信息化委员会提出并归口。

本标准附录A、附录B为资料性附录。

本标准起草单位：湖南轻工高级技工学校（湖南陶瓷技师学院）。

本标准主要起草人：殷建国、唐忠民、姜赞平、刘要才、晏世良、刘爱平、吴洋

本标准为首次发布。

电瓷单位产品能源消耗限额及计算方法

- 范围

本标准规定了电瓷单位产品能源消耗（能源消耗以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围及方法、计算方法、节能管理与技术措施。

本标准适用于电瓷生产企业能耗的计算、考核和新建（改扩建）项目的能耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 234599 陶瓷工业窑炉热平衡、热效率测定与计算方法

CECS 384 陶瓷工业窑炉工程质量验收规范

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备的管理通则

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值

GB 19761 通风机能效限定值及节能评价值

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13462 工矿企业电力变压器经济运行导则

GB/T 13469 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

GB/T 13470 通风机系统经济运行

GB/T 17981 空气调节系统经济运行

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 电瓷 electric ceramics

主要由粘土、长石、石英（或硅铝原料）等铝硅酸盐原料混合配制，经过加工成一定形状，在较高温度下烧成而得到的瓷绝缘子。

  - 电瓷产品综合能耗  the comprehensive energy consumption of electric ceramics

在报告期内，电瓷生产全部过程中用于生产实际消耗的各种能源总量。

  - 电瓷单位产品综合能耗  the comprehensive energy consumption per unit product of electric ceramics

以单位合格品产量表示的电瓷产品综合能耗，其中包括生产直接消耗的能源量，以及分摊到该产品的辅助生产系统、附属生产系统的能耗量和体系内的能源损失量等间接消耗的能源量。

- 技术要求

  - 电瓷单位产品能耗限定值

现有电瓷生产企业的单位产品综合能耗应符合表1的规定。

- 电瓷单位产品能耗限定值

| 分类 | 电瓷单位产品综合能耗 (kgce/t) |
| --- | --- |
| 35KV以下（含）架空电力线路用柱式、单节机械强度8KN以下（含） 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子（B型绝缘子）、架空电力线路用160KN以下长棒绝缘子、电除尘器用瓷绝缘子、熔断器、架空电力线路用盘型悬式绝缘子、地铁用瓷绝缘子、架空电力线路用高压线路针式瓷绝缘子、空心套管、1000V以下架空电力线路瓷绝缘子、电器杂件。 | ≤425 |
| 35KV以上线路柱式、单节机械强度8KN以上 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子、架空电力线路用160KN以上（含）长棒绝缘子、架空电力牵引线路用瓷绝缘子。 | ≤790 |
| - 采用喷雾干燥制粉工艺（俗称等静压成型）生产时，其单位产品综合能耗限定值应再增加78 kgce/t。 |  |

  - 电瓷单位产品能耗准入值

新建及改扩建电瓷生产项目的单位产品综合能耗应符合表2的规定。

- 电瓷单位产品能耗准入值

| 分类 | 电瓷单位产品综合能耗 (kgce/t) |
| --- | --- |
| 35KV以下（含）架空电力线路用柱式、单节机械强度8KN以下（含） 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子（B型绝缘子）、架空电力线路用160KN以下长棒绝缘子、电除尘器用瓷绝缘子、熔断器、架空电力线路用盘型悬式绝缘子、地铁用瓷绝缘子、架空电力线路用高压线路针式瓷绝缘子、空心套管、1000V以下架空电力线路瓷绝缘子、电器杂件。 | ≤340 |
| 35KV以上线路柱式、单节机械强度8KN以上 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子、架空电力线路用160KN以上（含）长棒绝缘子、架空电力牵引线路用瓷绝缘子。 | ≤630 |
| - 采用喷雾干燥制粉工艺（俗称等静压成型）生产时，其单位产品综合能耗限定值应再增加 62kgce/t。 |  |

  - 电瓷单位产品能耗先进值

电瓷生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理，使单位产品综合能耗达到表3的要求。

- 电瓷单位产品能耗先进值

| 分类 | 电瓷单位产品综合能耗 (kgce/t) |
| --- | --- |
| 35KV以下（含）架空电力线路用柱式、单节机械强度8KN以下（含） 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子（B型绝缘子）、架空电力线路用160KN以下长棒绝缘子、电除尘器用瓷绝缘子、熔断器、架空电力线路用盘型悬式绝缘子、地铁用瓷绝缘子、架空电力线路用高压线路针式瓷绝缘子、空心套管、1000V以下架空电力线路瓷绝缘子、电器杂件。 | ≤290 |
| 35KV以上线路柱式、单节机械强度8KN以上 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子、架空电力线路用160KN以上（含）长棒绝缘子、架空电力牵引线路用瓷绝缘子。 | ≤535 |
| - 采用喷雾干燥制粉工艺（俗称等静压成型）生产时，其单位产品综合能耗限定值应再增加 53kgce/t。 |  |

- 统计范围及方法

  - 在统计报告期内，从原料进入生产厂区开始，到合格电瓷产品出厂的整个生产过程企业实际消耗的各种能源（一次能源、二次能源和耗能工质），包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括基建、技改等项目建设用能和生活用能。

  - 生产界区内自产自用的能源不计入能源消耗量，回收供界区外装置利用的应按其实际回收的能量从能源消耗量中扣减。

  - 能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统，既不能重复，也不能漏计。若生产耗能工质所消耗的能源已统计在能源消耗量中，则耗能工质的消耗不再重复统计。

  - 各种能源应按照GB/T 2589的规定折算为标准煤。各类燃料能源应以其报告期内实测低位发热量为计算基础折算为标准煤量，耗能工质应以其实际单位耗能量为计算基础折算为标准煤量，当无法获得燃料能源的低位发热量实测值和单位耗能工质的耗能量时，可参考本标准附录A、附录B规定的折标准煤系数进行折算。

- 计算方法

  - 电瓷产品综合能耗的计算

电瓷产品综合能耗应按式（1）计算：

E=i=1n(Ei×pi)	(1)

式中：

E——电瓷产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ei——生产过程中消耗的第i种能源的实物量，单位为实物单位；

pi——第i种能源的折标煤系数；

n ——消耗的能源种类数。

  - 电瓷单位产品综合能耗的计算

电瓷单位产品综合能耗应按式（2）计算：

e=EG	(2)

式中：

E——电瓷产品综合能耗，单位为每千克标准煤（kgce）；

e——电瓷单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

G——统计报告期内电瓷合格产品总产量，单位为吨（t）。

- 节能管理与技术措施

  - 节能管理

    - 企业应定期对生产中单位产品消耗的燃料量和用电量进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

    - 企业应按要求建立能耗监测和统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件实行受控管理。

    - 企业应根据其实际生产情况，建立各类电瓷合格产品的单件质量——型号对照档案。

    - 企业应合理组织生产，加强设备日常维护和节能优化改造工作，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高设备能效、设备寿命和设备生产能力。

    - 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术措施

    - 企业应使电机、泵、风机、电力变压器等通用耗能设备符合GB/T 12497、GB/T 13470、GB/T 13469、GB/T 13462等相关的用能产品经济运行标准要求，保持经济运行状态。新建及改扩建企业所用的中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、通风机、清水离心泵、三相配电变压器等通用耗能设备应达到GB 18613、GB 19153、GB 19761、GB 19762、GB 20052等相应耗能设备能效标准中节能评价值的要求。。

    - 企业应在各生产工序中采用先进生产设备和工艺，窑车、窑具应采用低比热容材料窑具，应尽量采用重结晶碳化硅或反应烧结型碳化硅和改变产品装载方法，尽量减少窑具重量，降低窑具蓄热量。加强陶瓷炉体保温，减少散热损失，最大限度回收利用窑炉烟气和烧成产品余热，不断提高窑炉效率。

    - 新建和改扩建项目，应依据CECS 384对窑炉进行验收，优选全棉型窑炉，间歇性窑炉优先选用大型窑炉，有条件的应采用连续性隧道窑、节能型窑炉和连续性烘干设备。

    - 应按照GB/T 23459-2009要求定期进行陶瓷窑炉的热效率测定和计算，使炉子保持高效运行状态。

    - 精选电瓷原料，优化泥、釉料配方和产品设计，提高瓷质利用率，缩短瓷绝缘子烧成时间，积极推广和使用新型节能工艺技术。

    - 在各生产工序中，应采取有效措施，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高系统运转率，实现高效、优质、低耗和清洁生产。

- （资料性附录）
各种能源低位热值与折标准煤参考系数

| 品 种 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143kgce/kg |
| 原油 | 41816 kJ/kg (10000 kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 | 43070 kJ/kg(10300 kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg (10200 kcal/kg) | 1.4571 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50 179 kJ/kg（12 000 kcal/kg） | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 | 46 055 kJ/kg（11 000 kcal/kg） | 1.571 4 kgce/kg |
| 油田天然气 | 38 931 kJ/m3（9 310 kcal/m3） | 1.330 0 kgce/m3 |
| 气田天然气 | 35 544 kJ/m3（8 500 kcal/m3） | 1.214 3 kgce/m3 |
| 电力(当量) | 3600kJ/(kW.h)[860kcal/( kW.h)] | 0.1229 kgce/( kW.h) |
| 蒸汽（低压） | 3763MJ/t（900Mcal/t） | 0.1286kgce/kg |
| - 本附录中的能源热值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |

- （资料性附录）
常用耗能工质能源等价值与折标准煤参考系数

| 品种 | 单位耗能工质能耗量 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51MJ/t(600kcal/t) | 0.0857kgce/t |
| 软水 | 14.23 MJ/t (3400 kcal/t) | 0.4857 kgce/t |
| 除氧水 | 28.45 MJ/t(6800 kcal/t) | 0.9714 kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/m3 (280 kcal/ m3) | 0.0400 kgce/ m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/m3（2800 kcal/ m3） | 0.4000 kgce/ m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72 MJ/m3（2800 kcal/ m3） | 0.4000 kgce/ m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66 MJ/m3（4700 kcal/ m3） | 0.6714 kgce/ m3 |
| - 本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |

参 考 文 献

GB 156-2007 标准电压

GB/T 2900.8-2009 电工术语 绝缘子

JB/T 5896-1991常用绝缘子 术语

GB/T 7253-2005标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 交流系统用瓷或玻璃绝缘子件 盘形悬式绝缘子件的特性

GB/T 1000-2016 高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性

GB/T 21206-2007 线路柱式绝缘子特性

GB/T 11030-2008	交流电气化铁路接触网用棒形瓷绝缘子特性

GB/T 13026-2008	交流电容式套管型式与尺寸

GB/T 12944-2011 高压穿墙瓷套管

GB/T 4109-2008  交流电压高于1000V的绝缘套管

DL/T 1000.1-2006 标称电压高于1000V架空线路绝缘子使用导则 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子

GB/T 8287.2-2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第2部分：尺寸与特性

JB/T 5909-2010 电除尘器用瓷绝缘子

JB/T 10585.1-2006 低压电力线路绝缘子 第1部分:低压架空电力线路绝缘子

JB/T 10585.2-2006 低压电力线路绝缘子 第2部分:架空电力线路用拉紧绝缘子

JB/T 10585.3-2006 低压电力线路绝缘子 第3部分:低压布线用绝缘子

JB/T 10585.4-2006 低压电力线路绝缘子 第4部分:电车线路用绝缘子

GB/T 21944.1-2008 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第1部分：方梁

GB/T 21944.2-2008 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第2部分：异形梁

GB/T 21944.3-2008 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第3部分：辊棒

GB/T 21944.4-2008 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第4部分：烧嘴套

_________________________________