ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—XXXX

日用玻璃单位产品能源消耗限额及计算方法

The quota & calculation method of energy consumption per unit product of domestic glass

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	2

5　统计范围	3

6　计算方法	3

7　节能管理与技术措施	5

附录A（资料性附录）　各种能源折标准煤参考系数	6

附录B（资料性附录）　耗能工质能源等价值	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A、附录B为资料性附录。

本标准由湖南省工业和信息化厅提出并归口。

本标准起草单位：湖南省建筑材料研究设计院有限公司、湖南省工业通信业节能监察中心。

本标准主要起草人：

## 日用玻璃单位产品能源消耗限额及计算方法

## 1.范围

本标准规定了日用玻璃单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围、计算方法、节能管理与技术措施。

本标准适用于利用熔窑熔制玻璃液生产玻璃瓶罐、玻璃灯饰、玻璃保温瓶胆等日用玻璃产品的企业能耗的计算、考核，以及对新建（改扩建）项目的能耗控制。

## 2.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 15587  工业企业能源管理导则

GB/T 13462  电力变压器经济运行

GB/T 27883  容积式空气压缩机系统经济运行

GB 19153  容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 20052  三相配电变压器能效限定值及能效等级

## GB/T13470  通风机系统经济运行

## GB 19761  通风机能效限定值及能效等级

GB/T 25328  玻璃窑炉节能监测

GB/T 24563  煤气发生炉节能监测

## 3.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1

## 日用玻璃产品综合能耗 the comprehensive energy consumption of domestic glass

在统计报告期内，用于生产日用玻璃实际消耗的各种能源总量。

## 3.2

## 日用玻璃单位产品综合能耗 the comprehensive energy consumption per unit product of domestic glass

在统计报告期内，生产单位合格日用玻璃产品的综合能耗。

## 3.3

## 日用玻璃熔窑玻璃液熔化能耗 the glass melting energy consumption of domestic glass furnace

在统计报告期内，日用玻璃熔窑将配合料熔化成玻璃液所直接消耗的能源总量。

## 3.4

## 日用玻璃熔窑单位玻璃液熔化能耗 the unit glass melting energy consumption of domestic glass furnace

在统计报告期内，日用玻璃熔窑出料单位玻璃液的熔化能耗。

## 4.技术要求

## 4.1　日用玻璃单位产品能耗限定值

现有日用玻璃生产企业的单位产品综合能耗和熔窑单位玻璃液熔化能耗应符合表1的规定。

表1　日用玻璃单位产品能耗限定值

| 产品种类 |  |  | 日用玻璃单位产品综合能耗（kgce/t） | 日用玻璃熔窑单位玻璃液熔化能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃瓶罐 | 普通玻璃料 | ① | ≤230 | ≤200 |
|  |  | ② | ≤280 | ≤250 |
|  | 高白料 | ① | ≤260 | ≤230 |
|  |  | ② | ≤317 | ≤287 |
| 玻璃灯饰 |  |  | ≤650 | ≤350 |
| 玻璃保温瓶胆 |  |  | ≤800 | ≤270 |
| 注：高白料为Fe2O3＜0.06%的无色玻璃料。 - 是指项目采用天然气、石油焦等作为主要燃料的玻璃熔窑。 - 是指项目采用煤制热煤气作为主要燃料的玻璃熔窑；计算能耗时，两段煤气发生炉的能源利用率按80%计。 |  |  |  |  |

## 4.2　日用玻璃单位产品能耗限额准入值

新建（改扩建）日用玻璃生产项目的单位产品综合能耗和单位玻璃液熔化能耗应符合表2的规定。

表2 日用玻璃单位产品能耗准入值

| 产品种类 |  |  | 日用玻璃单位产品综合能耗（kgce/t） | 日用玻璃熔窑单位玻璃液熔化能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃瓶罐 | 普通玻璃料 | ① | ≤220 | ≤190 |
|  |  | ② | ≤267 | ≤237 |
|  | 高白料 | ① | ≤250 | ≤220 |
|  |  | ② | ≤305 | ≤275 |
| 玻璃灯饰 |  |  | ≤600 | ≤300 |
| 玻璃保温瓶胆 |  |  | ≤750 | ≤255 |
| 注：高白料为Fe2O3＜0.06%的无色玻璃料。 - 是指项目采用天然气、石油焦等作为主要燃料的玻璃熔窑。 - 是指项目采用煤制热煤气作为主要燃料的玻璃熔窑；计算能耗时，两段煤气发生炉的能源利用率按80%计。 |  |  |  |  |

4.3　日用玻璃单位产品能耗先进值

日用玻璃生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理，使单位产品综合能耗和单位玻璃液熔化能耗达到表3的要求。

表3　日用玻璃单位产品能耗先进值

| 产品种类 |  |  | 日用玻璃单位产品综合能耗（kgce/t） | 日用玻璃熔窑单位玻璃液熔化能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃瓶罐 | 普通玻璃料 | ① | ≤200 | ≤170 |
|  |  | ② | ≤242 | ≤212 |
|  | 高白料 | ① | ≤220 | ≤200 |
|  |  | ② | ≤270 | ≤250 |
| 玻璃灯饰 |  |  | ≤480 | ≤230 |
| 玻璃保温瓶胆 |  |  | ≤700 | ≤245 |
| 注：高白料为Fe2O3＜0.06%的无色玻璃料。 - 是指项目采用天然气、石油焦等作为主要燃料的玻璃熔窑。 - 是指项目采用煤制热煤气作为主要燃料的玻璃熔窑；计算能耗时，两段煤气发生炉的能源利用率按80%计。 |  |  |  |  |

## 5.统计范围

5.1　综合能耗统计范围包括：在统计报告期内，从原料进入生产厂区开始，到合格产品出厂的整个生产过程企业实际消耗的各种能源（一次能源、二次能源和耗能工质），包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括基建、技改等项目建设用能和生活用能。不包括熔窑冷修到点火升温烤窑至正常生产产品间的能耗。

5.2　日用玻璃熔窑玻璃液熔化能耗，应根据能源种类不同进行分别统计，燃用发生炉煤气的熔窑仅包括煤炭的消耗与损失量，燃用天然气（焦炉煤气、石油焦）的熔窑仅包括天然气（焦炉煤气、石油焦）的消耗与损失量，电熔窑仅包括熔窑用电的消耗与损失量。

5.3　生产边界内自产自用的能源不计入能源消耗量，回收供界区外装置利用的应按其实际供出的能源量从能源消耗量中扣减。

5.4　各种能源应按照GB/T 2589的规定折算为标准煤。各类燃料能源应以其报告期内实测低位发热量为计算基础折算为标准煤量，耗能工质应以其实际单位耗能量为计算基础折算为标准煤量，当无法获得燃料能源的低位发热量实测值和单位耗能工质的耗能量时，可参考本标准附录A、附录B规定的折标准煤系数进行折算。

## 6.计算方法

## 6.1　原则

产品综合能耗的计算应符合 GB/T2589 的规定。

## 6.2　窑龄系数

对应日用玻璃熔窑不同作业期的能耗修正系数见表4。

表4 窑龄系数

| 窑期划分/年 | 窑龄系数 |
| --- | --- |
| 设计窑龄的前1/3 | 1.00 |
| 设计窑龄的1/3后~2/3前 | 1.05 |
| 设计窑龄的2/3以后 | 1.12 |

## 6.3　日用玻璃熔窑玻璃液熔化能耗

日用玻璃熔窑玻璃液熔化能耗应按式（1）计算。

Ebly=i=1n(Ei×ki)………………………………………………………………（1）

式中：

Ebly——日用玻璃熔窑玻璃液熔化能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ei——第i种能源的实物量，单位为实物单位；

ki——第i种能源的折标煤系数；

n ——日用玻璃熔化过程消耗的能源种数。

6.4　日用玻璃熔窑单位玻璃液熔化能耗

日用玻璃熔窑单位玻璃液熔化能耗应按式（2）计算。

eyh=EblyPbly⋅C1……………………………………………………………………（2）

式中：

eyh——日用玻璃熔窑单位玻璃液熔化能耗，单位为千克标准煤每吨玻璃液（kgce/t）；

Ebly——日用玻璃熔窑玻璃液熔化能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Pbly——日用玻璃熔窑玻璃液出料量，单位为吨（t）；

C1——窑龄系数。

## 6.5　日用玻璃产品综合能耗

日用玻璃产品综合能耗应按式（3）计算。

E=i=1m(Ei×ki)…………………………………………………………………（3）

式中：

E——产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ei——日用玻璃生产过程第i种能源的实物量，单位为实物单位；

ki——第i种能源的折标煤系数；

m ——日用玻璃生产过程消耗的能源种数。

## 6.6　日用玻璃单位产品综合能耗

日用玻璃单位产品综合能耗应按式（4）计算。

e=EblyC1+(E−Ebly)P …………………………………………………（4）

式中：

e——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨产品（kgce /t）；

Ebly——日用玻璃熔窑玻璃液熔化能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

E——产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P——统计期内合格产品产量，单位为吨（t）；

C1——窑龄系数。

## 7.节能管理与技术措施

## 7.1　节能管理

7.1.1　企业应按照GB/T 15587要求建立用能责任制度，定期对单位产品综合能耗进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门。

7.1.2　企业应建立能源计量管理制度，能源计量器具的配备应符合GB 17167的要求。

7.1.3　企业宜按GB/T 23331要求建立能源管理体系，应对每座熔窑的不同产品分别进行能源统计，建立熔窑修建、能源统计、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

7.1.4　企业应定期按GB/T 24563、GB/T 25328对煤气发生炉、玻璃熔窑实施节能监测。

7.1.5　企业在生产过程中，应加强设备的日常维护工作，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高系统运转率。

## 7.2　节能技术措施

7.2.1　企业应对熔窑进行整体优化设计，选用高效节能的燃烧控制系统，加强熔窑保温与余热回收利用；并使通风机系统、容积式空气压缩机、电力变压器等耗能设施分别符合GB/T 13470、GB/T 27883、GB/T 13462等相关标准要求，达到经济运行的状态。

7.2.2　新建及改扩建企业所用的通风机、容积式空气压缩机、三相配电变压器等通用耗能设备应分别达到GB 19761、GB 19153、GB 20052等相应耗能设备能效标准中节能评价值的要求。

7.2.3　企业应选用先进工艺技术，提高能源利用率；在保证制品质量的前提下，合理增加废玻璃回收利用率；加强成型、退火工艺设备改造，提高产品成品率。

## 附表A

各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  | 单位 | 平均低位发热量（kJ/kg） | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  | kJ/kg | 20908 | 0.7143kgce/kg |
| 洗精煤 |  |  | 26344 | 0.9000kgce/kg |
| 其他 洗煤 | 洗中煤 |  | 8363 | 0.2857kgce/kg |
|  | 煤泥 |  | 8363～12545 | 0.2857～0.4286kgce/kg |
| 焦炭 |  |  | 28435 | 0.9714kgce/kg |
| 原油 |  |  | 41816 | 1.4286kgce/kg |
| 燃料油 |  |  | 41816 | 1.4286kgce/kg |
| 汽油 |  |  | 43070 | 1.4714kgce/kg |
| 煤油 |  |  | 43070 | 1.4714kgce/kg |
| 柴油 |  |  | 42652 | 1.4571kgce/kg |
| 煤焦油 |  |  | 33453 | 1.1429kgce/kg |
| 粗苯 |  |  | 41816 | 1.4286kgce/kg |
| 薪材 |  |  | 16744 | 0.5710kgce/kg |
| 液化石油气 |  |  | 50179 | 1.7143kgce/kg |
| 炼厂干气 |  |  | 46055 | 1.5714kgce/kg |
| 催化烧焦 |  |  | 39724 | 1.3571kgce/kg |
| 油田天然气 |  | kJ/m3 | 38931 | 1.3300kgce/m3 |
| 气田天然气 |  |  | 35544 | 1.2143kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  |  | 14636～16726 | 0.5000～0.5714kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  |  | 16726～17981 | 0.5714～0.6143kgce/m3 |
| 高炉煤气 |  |  | 3763 | 0.1286kgce/m3 |
| a.发生炉煤气 |  |  | 5227 | 0.1786kgce/m3 |
| b.重油催化裂解煤气 |  |  | 19235 | 0.6571kgce/m3 |
| c.重油热裂解煤气 |  |  | 35544 | 1.2143kgce/m3 |
| d.焦炭制气 |  |  | 16308 | 0.5571kgce/m3 |
| e.压力汽化煤气 |  |  | 15054 | 0.5143kgce/m3 |
| f.水煤气 |  |  | 10454 | 0.3571kgce/m3 |
| 热力（当量值） |  |  |  | 0.03412kgce/MJ |
| 电力（当量值） |  | kJ/kw·h | 3600 | 0.1229kgce/kwh |

## 附表B

能耗工质能源等价值

| 名称 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 7.53MJ/t | 0.2571kgce/t |
| 软化水 | 14.23MJ/t | 0.4857kgce/t |
| 除氧水 | 28.45MJ/t | 0.9714kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17MJ/m3 | 0.0400kgce/m3 |
| 鼓风 | 0.88MJ/m3 | 0.0300kgce/m3 |
| 二氧化碳 | 6.28MJ/m3 | 0.2143kgce/m3 |
| 氧气 | 11.72MJ/m3 | 0.4000kgce/m3 |
| 氩气 | 1.0537MJ/m3 | 0.0360kgce/m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72MJ/m3 | 0.4000kgce/m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66MJ/m3 | 0.6714kgce/m3 |
| 乙炔 | 243.67MJ/m3 | 8.3143kgce/m3 |
| 电石 | 60.92MJ/kg | 2.0786kgce/kg |

_________________________________